Согласовано:

И.о. генерального директора ТОО «ПОЛЗ»

__________________________Т.Н. Дьячкова

«______»_________________________2016  г.

Специальность 5В071000  «Материаловедение и технология новых материалов» (набор 2013 года)

| № п/п | Кол-во кредитов ECTS/ кол-во кредитов | Перечень элективных дисциплин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образовательная программа «Конструкционные материалы» | Образовательная программа «Неметаллические материалы» | Образовательная программа «Композиционные материалы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Цикл базовых дисциплин |
| 1 | 5/3 | Модуль FHPM 18 FM 2207 «Физическое материаловедение» 1-1-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: ознакомление со строением и свойствами металлических и неметаллических материалов, закономерностями фазовых превращений, происходящих при термических, химико-термических и других методах обработки. Полученные знания необходимы для выбора рациональной технологии получения заготовок из различных материалов. Содержание основных разделов: Электронная теория металлов. Структура чистых металлов. Структура твердых растворов. Термодинамика в металловедении. Фазовые диаграммы. Диффузия в металлах и сплавах. Затвердевание сплавов. Диффузионные фазовые превращения в твердом теле. Бездиффузионные фазовые превращения. Сплавы, быстро закаленные из жидкого состояния. Процессы, происходящие при спекании. Строение и свойства сталей. Металлические композитные материалы. Пластические массы и неметаллические материалы. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль FHPM 18 FM 2207 «Физическое материаловедение» 1-1-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: ознакомление со строением и свойствами металлических и неметаллических материалов, закономерностями фазовых превращений, происходящих при термических, химико-термических и других методах обработки. Полученные знания необходимы для выбора рациональной технологии получения заготовок из различных материалов. Содержание основных разделов: Электронная теория металлов. Структура чистых металлов. Структура твердых растворов. Структура интерметаллических соединений. Термодинамика в металловедении. Фазовые диаграммы. Диффузия в металлах и сплавах. Затвердевание сплавов. Диффузионные фазовые превращения в твердом теле. Бездиффузионные фазовые превращения. Сплавы, быстро закаленные из жидкого состояния. Процессы, происходящие при спекании. Строение и свойства сталей. Металлические композитные материалы. Пластические массы и неметаллические материалы. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль FHPM 18 FM 2209 «Физическое материаловедение» 1-1-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: ознакомление со строением и свойствами металлических и неметаллических материалов, закономерностями фазовых превращений, происходящих при термических, химико-термических и других методах обработки. Полученные знания необходимы для выбора рациональной технологии получения заготовок из различных материалов. Содержание основных разделов: Электронная теория металлов. Структура чистых металлов. Структура твердых растворов. Структура интерметаллических соединений. Термодинамика в металловедении. Фазовые диаграммы. Диффузия в металлах и сплавах. Затвердевание сплавов. Диффузионные фазовые превращения в твердом теле. Бездиффузионные фазовые превращения. Сплавы, быстро закаленные из жидкого состояния. Процессы, происходящие при спекании. Строение и свойства сталей. Металлические композитные материалы. Пластические массы и неметаллические материалы. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 2 | 3/2 | Модуль FHPM 18 HVMS 2208 «Химия высокомолекулярных соединений» 1-0-1-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: глубокое изучение физико-химических свойств ВМС. Содержание основных разделов: Реакции полимеризации и поликонденсации для получения ВМС из НМС. Строение ВМС, их химические и физические свойства. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль FHPM 18 HVMS 2208 «Химия высокомолекулярных соединений» 1-0-1-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: глубокое изучение физико-химических свойств ВМС. Содержание основных разделов: Реакции полимеризации и поликонденсации для получения ВМС из НМС. Строение ВМС, их химические и физические свойства. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. . | Модуль FHPM 18 HVMS 2208 «Химия высокомолекулярных соединений» 1-0-1-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: глубокое изучение физико-химических свойств ВМС. Содержание основных разделов: Реакции полимеризации и поликонденсации для получения ВМС из НМС. Строение ВМС, их химические и физические свойства. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 3 | 5/3 | Модуль SELe 19 SMS 2209 «Стандартизация, метрология и сертификация» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: приобретения навыков в области законодательных и нормативных баз стандартизации, сущности сертификации и метрологии. Содержание основных разделов: Законодательная и нормативная базы стандартизации. Организация работ по стандартизации в Республике Казахстан. Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы и принципы сертификации. Сущность и содержание метрологии. Теоретические основы метрологии. Средства измерения и обеспечение единства измерения. Основы метрологической деятельности РК. Стандартизация, сертификация и метрология в зарубежных странах. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SELe 19 SMS 2209 «Стандартизация, метрология и сертификация» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: приобретения навыков в области законодательных и нормативных баз стандартизации, сущности сертификации и метрологии. Содержание основных разделов: Законодательная и нормативная базы стандартизации. Организация работ по стандартизации в Республике Казахстан. Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы и принципы сертификации. Сущность и содержание метрологии. Теоретические основы метрологии. Средства измерения и обеспечение единства измерения. Основы метрологической деятельности РК. Стандартизация, сертификация и метрология в зарубежных странах. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SELe 19 SMS 2209 «Стандартизация, метрология и сертификация» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: MAPKM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: приобретения навыков в области законодательных и нормативных баз стандартизации, сущности сертификации и метрологии. Содержание основных разделов: Законодательная и нормативная базы стандартизации. Организация работ по стандартизации в Республике Казахстан. Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы и принципы сертификации. Сущность и содержание метрологии. Теоретические основы метрологии. Средства измерения и обеспечение единства измерения. Основы метрологической деятельности РК. Стандартизация, сертификация и метрология в зарубежных странах. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 4 | 3/2 | Модуль SELe 19 Elе 2210 «Электротехника» 1-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение навыков работ электрических цепей на электроприборах. Содержание основных разделов: Линейные электрические цепи. Нелинейные электрические цепи. Магнитные цепи и электромагнитные устройства. Трансформаторы. Электрические измерения и приборы. Электрические машины. Основы электропривода. Основы электроснабжения. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SELe 19 Elе 2210 «Электротехника» 1-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение навыков работ электрических цепей на электроприборах. Содержание основных разделов: Линейные электрические цепи. Нелинейные электрические цепи. Магнитные цепи и электромагнитные устройства. Трансформаторы. Электрические измерения и приборы. Электрические машины. Основы электропривода. Основы электроснабжения. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SELe 19 Elе 2210 «Электротехника» 1-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение навыков работ электрических цепей на электроприборах. Содержание основных разделов: Линейные электрические цепи. Нелинейные электрические цепи. Магнитные цепи и электромагнитные устройства. Трансформаторы. Электрические измерения и приборы. Электрические машины. Основы электропривода. Основы электроснабжения. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 5 | 3/2 | Модуль DMNM 20 FSM 3211 «Физические свойства материалов» 1-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: теоретическая подготовка в области физики материалов и физических свойств материаловов для понимания природы процессов обработки и обеспечения изменения свойств материалов в заданном направлении. Содержание основных разделов: Электрические свойства. Магнитные свойства. Тепловые свойства. Плотность и термическое расширение. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DMNM 20 FSM 3211 «Физические свойства материалов» 1-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: теоретическая подготовка в области физики материалов и физических свойств материаловов для понимания природы процессов обработки и обеспечения изменения свойств материалов в заданном направлении. Содержание основных разделов: Электрические свойства. Магнитные свойства. Тепловые свойства. Плотность и термическое расширение. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DMNM 20 FSM 3211 «Физические свойства материалов» 1-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: NM 3213 1-0-1-6 Целью изучения дисциплины является: теоретическая подготовка в области физики материалов и физических свойств материаловов для понимания природы процессов обработки и обеспечения изменения свойств материалов в заданном направлении. Содержание основных разделов: Электрические свойства. Магнитные свойства. Тепловые свойства. Плотность и термическое расширение. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 6 | 5/3 | Модуль DMNM 20 DM 3212 «Детали машин» 1-2-0-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: OAMP 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение принципов механики и автоматизации деталей машин. Содержание основных разделов: Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. Механический привод и основные типы механических передач. Опоры, валы и оси. Муфты. Соединения. Автоматизация проектирования деталей машин. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DMNM 20 DM 3212 «Детали машин» 1-2-0-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: OCPIPRKM 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение принципов механики и автоматизации деталей машин. Содержание основных разделов: Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. Механический привод и основные типы механических передач. Опоры, валы и оси. Муфты. Соединения. Автоматизация проектирования деталей машин. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DMNM 20 DM 3212 «Детали машин» 1-2-0-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: OCPPKM 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение принципов механики и автоматизации деталей машин. Содержание основных разделов: Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. Механический привод и основные типы механических передач. Опоры, валы и оси. Муфты. Соединения. Автоматизация проектирования деталей машин. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 7 | 3/2 | Модуль DMNM 20 NM 3213 «Новые материалы» 1-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: ТHTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение новых материалов и технологий их получения для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Наноматериалы и нанотехнологии. Технологии изготовления полупроводников. Композиционные материалы Порошковые материалы. Сверхтвердые материалы. Функциональные покрытия. Магнитные и сверхпроводящие материалы. Древесные материалы и сорбенты. | Модуль DMNM 20 NM 3213 «Новые материалы» 1-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: TTHTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение новых материалов и технологий их получения для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Наноматериалы и нанотехнологии. Технологии изготовления полупроводников. Композиционные материалы Порошковые материалы. Сверхтвердые материалы. Функциональные покрытия. Магнитные и сверхпроводящие материалы. Древесные материалы и сорбенты. | Модуль DMNM 20 NM 3213 «Новые материалы» 1-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: ZPTE 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение новых материалов и технологий их получения для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Наноматериалы и нанотехнологии. Технологии изготовления полупроводников. Композиционные материалы Порошковые материалы. Сверхтвердые материалы. Функциональные покрытия. Магнитные и сверхпроводящие материалы. Древесные материалы и сорбенты. |
| 8 | 5/3 | Модуль MSMNU 21 TUP 2214 «Теория упругости и пластичности» 2-1-0-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение основ теории упругости и пластичности. Содержание основных разделов: Механизм упругости. Теория упругости. Сжатие и растяжение. Виды упругости. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 TUP 2214 «Теория упругости и пластичности» 2-1-0-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение основ теории упругости и пластичности. Содержание основных разделов: Механизм упругости. Теория упругости. Сжатие и растяжение. Виды упругости. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 TUP 2214 «Теория упругости и пластичности» 2-1-0-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: изучение основ теории упругости и пластичности. Содержание основных разделов: Механизм упругости. Теория упругости. Сжатие и растяжение. Виды упругости. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 9 | 5/3 | Модуль MSMNU 21 MSM 2215 «Механические свойства материалов» 2-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение механических свойств материалов для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Напряжения и деформации. Классификация механических испытаний. Упругие свойства. Пластическая деформация. Деформационное упрочнение материалов. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях. Механические свойства, определяемые при циклических испытаниях. Влияние температуры на прочность и пластичность материалов. Разрушение материалов. Новый подход к оценке механических свойств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 MSM 2215 «Механические свойства материалов» 2-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение механических свойств материалов для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Напряжения и деформации. Классификация механических испытаний. Упругие свойства. Пластическая деформация. Деформационное упрочнение материалов. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях. Механические свойства, определяемые при циклических испытаниях. Влияние температуры на прочность и пластичность материалов. Разрушение материалов. Новый подход к оценке механических свойств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 MSM 2215 «Механические свойства материалов» 2-0-1-4 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: FSM 3211 1-0-1-5 Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение механических свойств материалов для осуществления его профессиональной деятельности. Содержание основных разделов: Напряжения и деформации. Классификация механических испытаний. Упругие свойства. Пластическая деформация. Деформационное упрочнение материалов. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях. Механические свойства, определяемые при циклических испытаниях. Влияние температуры на прочность и пластичность материалов. Разрушение материалов. Новый подход к оценке механических свойств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 10 | 5/3 | Модуль MSMNU 21 NNU 2216 «Нагрев и нагревательные устройства» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: TOPM 3304 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение основ нагревательных устройств. Содержание основных разделов: Топливо. Основы технической термодинамики. Основы тепломассообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Сложная теплопередача. Классификация нагревательных устройств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 NNU 2216 «Нагрев и нагревательные устройства» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: TOPM 3304 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение основ нагревательных устройств. Содержание основных разделов: Топливо. Основы технической термодинамики. Основы тепломассообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Сложная теплопередача. Классификация нагревательных устройств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль MSMNU 21 NNU 2216 «Нагрев и нагревательные устройства» 1-2-0-3 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: TOPM 3304 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение основ нагревательных устройств. Содержание основных разделов: Топливо. Основы технической термодинамики. Основы тепломассообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Сложная теплопередача. Классификация нагревательных устройств. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 11 | 5/3 | Модуль SMIM 22 Ren 3217 «Рентгенография» 2-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение принципов работ рентгеновских лучей. Физика рентгеновских лучей. Рентгенотехника. Содержание основных разделов: Основные уравнения дифракции рентгеновских лучей и характеристика методов структурного анализа. Методы рентгеноструктурного анализа. Применение рентгеновских методов для исследования материалов. Применение дифракции электронов и нейтронов для исследования материалов. Рентгеновская дефектоскопия. Рентгеноспектральный анализ. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SMIM 22 Ren 3217 «Рентгенография» 2-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение принципов работ рентгеновских лучей. Физика рентгеновских лучей. Рентгенотехника. Содержание основных разделов: Основные уравнения дифракции рентгеновских лучей и характеристика методов структурного анализа. Методы рентгеноструктурного анализа. Применение рентгеновских методов для исследования материалов. Применение дифракции электронов и нейтронов для исследования материалов. Рентгеновская дефектоскопия. Рентгеноспектральный анализ. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль RMAM 22 Ren 3217 «Рентгенография» 2-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: MAPKM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: изучение принципов работ рентгеновских лучей. Физика рентгеновских лучей. Рентгенотехника. Содержание основных разделов: Основные уравнения дифракции рентгеновских лучей и характеристика методов структурного анализа. Методы рентгеноструктурного анализа. Применение рентгеновских методов для исследования материалов. Применение дифракции электронов и нейтронов для исследования материалов. Рентгеновская дефектоскопия. Рентгеноспектральный анализ. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 12 | 5/3 | Модуль SMIM 22 SMIM 3218 «Современные методы исследования материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Ren 3217 2-0-1-5 Постреквизиты: ТHTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: Дисциплина «Методы анализа порошковых и композиционных материалов» ставит целью изучение методов анализа порошковых и композиционных материалов Система менеджмента качества. Диагностика качества изделий. Создание моделей с целью управления качеством материалов. Содержание основных разделов: Оценка качества материалов. Оценка качества. Статистические методы контроля и управления Виды дефектов изделий из различных материалов Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль SMIM 22 SMIM 3218 «Современные методы исследования материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Ren 3217 2-0-1-5 Постреквизиты: TTHTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: Дисциплина «Методы анализа порошковых и композиционных материалов» ставит целью изучение методов анализа порошковых и композиционных материалов Система менеджмента качества. Диагностика качества изделий. Создание моделей с целью управления качеством материалов. Содержание основных разделов: Оценка качества материалов. Оценка качества. Статистические методы контроля и управления Виды дефектов изделий из различных материалов Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль RMAM 22 МАРКМ 3218 «Методы анализа порошковых и композиционных материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Ren 3217 2-0-1-5 Постреквизиты: ZPTE 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: Дисциплина «Методы анализа порошковых и композиционных материалов» ставит целью изучение методов анализа порошковых и композиционных материалов Система менеджмента качества. Диагностика качества изделий. Создание моделей с целью управления качеством материалов. Содержание основных разделов: Оценка качества материалов. Оценка качества. Статистические методы контроля и управления Виды дефектов изделий из различных материалов Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 13 | 5/3 | Модуль KDKS 23 KDKS 2219 «Кристаллография и дефекты кристаллического строения» 2-1-0-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: FM 2207 1-1-1-4 Целью изучения дисциплины является: изучение основ кристаллографии и дефектов кристаллического строения. Содержание основных разделов: Понятие кристаллы. Структура кристалла. Кристаллографические проекции. Элементы симметрии кристаллов. Международная система обозначений. Решетки Бравэ. Теория о сочетании. Дислокации. Основы кристаллохимии. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль KDKS 23 KDKS 2219 «Кристаллография и дефекты кристаллического строения» 2-1-0-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: FM 2207 1-1-1-4 Целью изучения дисциплины является: изучение основ кристаллографии и дефектов кристаллического строения. Содержание основных разделов: Понятие кристаллы. Структура кристалла. Кристаллографические проекции. Элементы симметрии кристаллов. Международная система обозначений. Решетки Бравэ. Теория о сочетании. Дислокации. Основы кристаллохимии. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль KDKS 23 KDKS 2219 «Кристаллография и дефекты кристаллического строения» 2-1-0-3 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: FM 2207 1-1-1-4 Целью изучения дисциплины является: изучение основ кристаллографии и дефектов кристаллического строения. Содержание основных разделов: Понятие кристаллы. Структура кристалла. Кристаллографические проекции. Элементы симметрии кристаллов. Международная система обозначений. Решетки Бравэ. Теория о сочетании. Дислокации. Основы кристаллохимии. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 14 | 5/3 | Модуль OT 24 OT 4220 «Охрана труда» 2-0-1-7 Пререквизиты: OBJ 1103 1-1-0-2 Целью изучения дисциплины является: изучение компитенции в области изучения Трудового Кодекса РК и нормативных документов по охране труда. Содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на промышленных предприятиях. Гигиена труда и производственная санитария. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль OT 24 OT 4220 «Охрана труда» 2-0-1-7 Пререквизиты: OBJ 1103 1-1-0-2 Целью изучения дисциплины является: изучение компитенции в области изучения Трудового Кодекса РК и нормативных документов по охране труда. Содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на промышленных предприятиях. Гигиена труда и производственная санитария. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль OT 24 OT 4220 «Охрана труда» 2-0-1-7 Пререквизиты: OBJ 1103 1-1-0-2 Целью изучения дисциплины является: изучение компитенции в области изучения Трудового Кодекса РК и нормативных документов по охране труда. Содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на промышленных предприятиях. Гигиена труда и производственная санитария. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 15 | 5/3 | Модуль MM 25 OM 3221 «Общая металлургия» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: THTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и прикладных аспектов строения материалов различной природы, как научной основы для решения материаловедческих задач. Содержание основных разделов: Кристаллическое и аморфное строение вещества. Элементы кристаллографии (элементарная ячейка, решетки Бравэ и др.). Дефекты кристаллического строения: точечные и линейные. Процесс кристаллизации. Основные типы кристаллических решеток металлов. Типы химических связей. Типы кристаллов. Фазы в сплавах. Стекла, классификация, строение и свойства. Строение и свойства полимеров. Общая характеристика полимеров, классификация. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TTPI 25 TSM 3221 «Теория строения неметаллических материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: TTHTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и прикладных аспектов строения материалов различной природы, как научной основы для решения материаловедческих задач. Содержание основных разделов: Кристаллическое и аморфное строение вещества. Элементы кристаллографии (элементарная ячейка, решетки Бравэ и др.). Дефекты кристаллического строения: точечные и линейные. Процесс кристаллизации. Основные типы кристаллических решеток металлов. Типы химических связей. Типы кристаллов. Фазы в сплавах. Стекла, классификация, строение и свойства. Строение и свойства полимеров. Общая характеристика полимеров, классификация. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TTPPM 25 TSM 3221 «Теория строения материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: ZPTE 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и прикладных аспектов строения материалов различной природы, как научной основы для решения материаловедческих задач. Содержание основных разделов: Кристаллическое и аморфное строение вещества. Элементы кристаллографии (элементарная ячейка, решетки Бравэ и др.). Дефекты кристаллического строения: точечные и линейные. Процесс кристаллизации. Основные типы кристаллических решеток металлов. Типы химических связей. Типы кристаллов. Фазы в сплавах. Стекла, классификация, строение и свойства. Строение и свойства полимеров. Общая характеристика полимеров, классификация. Результаты обучения: изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 16 | 5/3 | Модуль MM 25 MM 3222 «Машиностроительные материалы» 2-0-1-6 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: THTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: основ машиностроительных материалов. Классификация легирующих элементов, их влияние на свойства и положение критических точек сталей. Классы сталей. Фазы в легированных сталях. Закономерности образования твердых растворов. Содержание основных разделов: Карбиды и нитриды. Интерметаллиды. Фазовые превращения в легированных сталях. Строительные стали. Углеродистые и низколегированные строительные стали. Строительные стали повышенной прочности. Арматурные стали. Машиностроительные стали. Углеродистые качественные стали. Стали для холодной штамповки. Улучшаемые машиностроительные стали. Стали для цементации и азотирования. для холодной штамповки. Подшипниковые стали. Конструкционные стали с особыми свойствами. Коррозионностойкие стали и сплавы. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Инструментальные стали. Стали для режущего инструмента. Быстрорежущие стали. Порошковые и сверхтвердые материалы. Стали и сплавы с особыми магнитными свойствами. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TTPI 25 PINM 3222 «Производство изделий из неметаллических материалов» 2-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: DZP 4309 2-1-0-7 Целью изучения дисциплины является: основ производства изделий из неметаллических материалов. Получение полимерных композиционных материалов. Содержание основных разделов: Пластмассы. Декоративные изделия из пластмасс. Сварка, напыление, металлизация. Технология производства экструзионных изделий. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TTPPM 25 TTPPM 3222 «Теория и технология получения порошковых материалов» 2-0-1-6 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: ZPTE 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: теоретических основ технологии порошковой металлургии для обеспечения рационального применения порошковых материалов с учетом технологической и экономической целесообразности; изучение свойств и их структуры, классификации и области применения. Развитие порошковой металлургии. Содержание основных разделов: Теория и методы получения порошков. Технология обработки заготовок. Спекание спрессованных заготовок. Термическая и химико-термическая обработка порошковых изделий. Конструкционные порошковые материалы, их классификация. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| Цикл профильных дисциплин |
| 17 | 5/3 | Модуль TPPM 28 PNM 3303 «Получение наноструктурных материалов» 2-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: THTO 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: качественно новых свойств физических, химических и биологических систем, размеры которых менее 100нм. Содержание основных разделов: Основы классификации и типы структур наноматериалов. Особенность свойств наноматериалов Основные методы создания наноструктур. Нанотехнологии. Нанокомпозиты. Нанотрубки для электроники. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TPPM 28 ТРКМ 3303 «Технология производства порошковых и композиционных материалов» 2-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: DZP 4309 2-1-0-7 Целью изучения дисциплины является: теоретических основ технологии получения порошковых и композиционных изделий для обеспечения рационального применения материалов с учетом технологической и экономической целесообразности; изучение свойств и структуры материалов, классификации, маркировки и областей применения. Содержание основных разделов: Свойства порошков и методы их определения технологические свойства порошков, измельчение твердых материалов, технология получения заготовок. Термическая и химико-термическая обработка порошковых. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TPPM 28 ТРКМ 3303 «Технология производства композиционных материалов» 2-0-1-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: ZPTE 4308 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: теоретических основ технологии получения порошковых и композиционных изделий для обеспечения рационального применения материалов. Содержание основных разделов: Композиты в природе. Определение композиционных материалов. Матрица и армирующий элемент. Определение и классификация композиционных материалов по виду материала матрицы, ориентации и типу арматуры, назначению. Основные свойства и характеристики КМ. Механических свойств композиционных материалов и методы их определения. Физико- технологические основы получения КМ. Методы получения композиционных материалов. Технология и производство композиционных материалов на основе металлических матриц. Технология и производство КМ на основе полимеров. Технология и свойства композиционных материалов на основе керамики и стекла. Углеродные композиционные материалы. Технология производства и свойства резиновых, технических КМ. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 18 | 5/3 | Модуль TPPM 28 TOPM 3304 «Технологическое оборудование производства материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: OAMP 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: научить будущих специалистов выбирать и оптимизировать технологические процессы получения материалов с оптимальным составом для заготовок и готовых деталей с заранее заданными физико-механическими свойствами. Содержание основных разделов: Основы термодинамики. Оборудование для производства чугуна. Оборудование для производства стали. Оборудование для производства алюминия. Оборудование для производство магния. Оборудование для производства титана. Оборудование для производства меди. Оборудование для производства прокатка. Оборудование для производства изделий волочением. Оборудование для производства изделий прессованием. Оборудование для производства изделий свободной ковкой. Оборудование для производства объемной штамповки. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TPPM 28 TOPM 3304 «Технологическое оборудование производства материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: OCPIPRKM 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: научить будущих специалистов выбирать и оптимизировать технологические процессы получения материалов с оптимальным составом для заготовок и готовых деталей с заранее заданными физико-механическими свойствами. Содержание основных разделов: Основы термодинамики. Оборудование для производства чугуна. Оборудование для производства стали. Оборудование для производства алюминия. Оборудование для производство магния. Оборудование для производства титана. Оборудования для производства продукции давлением. Оборудование для производства прокатка. Оборудование для производства изделий волочением. Оборудование для производства изделий прессованием. Оборудование для производства изделий свободной ковкой. Оборудование для производства объемной штамповки. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль TPPM 28 TOPM 3304 «Технологическое оборудование производства материалов» 2-1-0-6 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: OCPPKM 4305 2-0-1-7 Целью изучения дисциплины является: научить будущих специалистов выбирать и оптимизировать технологические процессы получения материалов с оптимальным составом для заготовок и готовых деталей с заранее заданными физико-механическими свойствами. Содержание основных разделов: Основы термодинамики. Оборудование для производства чугуна. Оборудование для производства стали. Оборудование для производства алюминия. Оборудование для производство магния. Оборудование для производства титана. Оборудования для производства продукции давлением. Оборудование для производства прокатка. Оборудование для производства изделий волочением. Оборудование для производства изделий прессованием. Оборудование для производства изделий свободной ковкой. Оборудование для производства объемной штамповки. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 19 | 5/3 | Модуль PP 29 OAMP 4305 «Оборудование, автоматизация машиностроительного производства» 2-0-1-7 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: ознакомить студентов с основными типами технологического и вспомогательного оборудования машиностроительных предприятий; принципами их конструирования, расчета и использования. Содержание основных разделов: Структура предприятия производства композиционных материалов. Классификация машиностроительного оборудования, хранение и транспортировка порошковых материалов. Оборудование цехов для производства порошковых и композиционных материалов. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль PP 29 OCPIPRKM 4305 «Оборудование цехов по производству изделий из пластмасс, резины и композиционных материалов» 2-0-1-7 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базовыми видами технологического оборудования с оснасткой цехов по переработке пластических масс, резины, композиционных материалов, основами анализа рабочих процессов машин и аппаратов, принципами их конструирования, расчета и эксплуатации. Содержание основных разделов: Структура предприятия производства композиционных материалов. Классификация машиностроителного оборудоваеия, хранение и транспортировка порошковых материалов. Оборудование цехов для производства порошковых и композиционных материалов. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки | Модуль PP 29 OCPPKM 4305 «Оборудование цехов по производству порошковых и композиционных материалов» 2-0-1-7 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: ознакомить студентов с основными типами технологического и вспомогательного оборудования цехов по производству порошковых и композиционных материалов; принципами их конструирования, расчета и использования. Содержание основных разделов: Структура предприятий по производству порошковых и композиционных материалов. Общая классификация машиностроительного оборудования. Оборудование для подготовки, хранения и транспортировки порошковых материалов. Технологические особенности получения порошковых и композиционных материалов. Оборудование цехов для производства порошковых материалов. Оборудование цехов для производства композиционных материалов. Промышленные роботы и робототехнологические комплексы. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 20 | 5/3 | Модуль PP 29 PP 4306 «Проектирование производства» 1-2-0-7 Пререквизиты: NG 1206 1-2-0-1 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: усвоение главных аспектов проектирования цехов, отделений для производства изделий из пластмасс, резины и композиционных материалов. Это дает возможность разработать технологическую цепочку производства, осуществить планировку цеха с размещением в нем основного, вспомогательного к подъемно-транспортного оборудования. Содержание основных разделов: Основные положения проектирования. Выбор и расчет оборудования. Выбор здания и элементы их конструкций. Компоновка и планировка оборудования в производственных цехах. Расчет энергии и вспомогательных материалов. Экономическая часть. Автоматизации и механизация. Техника безопасности труда, безопасность окружающей среды. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль PP 29 PP 4306 «Проектирование производства» 1-2-0-7 Пререквизиты: NG 1206 1-2-0-1 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: усвоение главных аспектов проектирования цехов, отделений для производства изделий из пластмасс, резины и композиционных материалов. Это дает возможность разработать технологическую цепочку производства, осуществить планировку цеха с размещением в нем основного, вспомогательного к подъемно-транспортного оборудования. Содержание основных разделов: Основные положения проектирования. Выбор и расчет оборудования. Выбор здания и элементы их конструкций. Компоновка и планировка оборудования в производственных цехах. Расчет энергии и вспомогательных материалов. Экономическая часть. Автоматизации и механизация. Техника безопасности труда, безопасность окружающей среды. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль PP 29 PP 4306 «Проектирование производства» 1-2-0-7 Пререквизиты: NG 1206 1-2-0-1 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: усвоение главных аспектов проектирования цехов, отделений для производства изделий из пластмасс, резины и композиционных материалов. Это дает возможность разработать технологическую цепочку производства, осуществить планировку цеха с размещением в нем основного, вспомогательного к подъемно-транспортного оборудования. Содержание основных разделов: Основные положения проектирования. Выбор и расчет оборудования. Выбор здания и элементы их конструкций. Компоновка и планировка оборудования в производственных цехах. Расчет энергии и вспомогательных материалов. Экономическая часть. Автоматизации и механизация. Техника безопасности труда, безопасность окружающей среды. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 21 | 5/3 | Модуль PP 29 EOP 4307 «Экономика и организация производства» 2-1-0-7 Пререквизиты: OET 2107 1-1-0-3 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: экономически рациональное планирование и управление производством. Содержание основных разделов: Предприятие экономический субъект и объект организации и управления. Экономические ресурсы предприятия. Экономические показатели деятельности предприятия. Ценовая политика. Основы организации производственных процессов на предприятиях. Организация конструкторской и технологической подготовки производства. Организация контроля качества продукции. Организация технологического обслуживания производства. Основы организации труда и техническое нормирование на предприятиях. Организация заработной платы и материальное стимулирование работников. Организация планирования деятельности предприятия. Оперативно-производственное планирование и контроль. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль PP 29 EOP 4307 «Экономика и организация производства» 2-1-0-7 Пререквизиты: OET 2107 1-1-0-3 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: экономически рациональное планирование и управление производством. Содержание основных разделов: Предприятие экономический субъект и объект организации и управления. Экономические ресурсы предприятия. Экономические показатели деятельности предприятия. Ценовая политика. Основы организации производственных процессов на предприятиях. Организация конструкторской и технологической подготовки производства. Организация контроля качества продукции. Организация технологического обслуживания производства. Основы организации труда и техническое нормирование на предприятиях. Организация заработной платы и материальное стимулирование работников. Организация планирования деятельности предприятия. Оперативно-производственное планирование и контроль. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль PP 29 EOP 4307 «Экономика и организация производства» 2-1-0-7 Пререквизиты: OET 2107 1-1-0-3 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: экономически рациональное планирование и управление производством. Содержание основных разделов: Предприятие экономический субъект и объект организации и управления. Экономические ресурсы предприятия. Экономические показатели деятельности предприятия. Ценовая политика. Основы организации производственных процессов на предприятиях. Организация конструкторской и технологической подготовки производства. Организация контроля качества продукции. Организация технологического обслуживания производства. Основы организации труда и техническое нормирование на предприятиях. Организация заработной платы и материальное стимулирование работников. Организация планирования деятельности предприятия. Оперативно-производственное планирование и контроль. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 22 | 5/3 | Модуль KZM 30 ТHTO 4308 «Технология химико-термической обработки» 2-0-1-7 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: основ технологии химико-термической обработки Содержание основных разделов: Значение и задачи курса. Классификация методов химико-термической обработки (ХТО). Элементарные процессы при химико-термической обработке. Механизмы диффузии в металлах. Диффузия при химико-термической обработке. Закономерности изменения состава и структуры при ХТО сталей. Цементация. Механизм образования и строение цементованного слоя. Технология цементации стали. Азотирование. Нитроцементация. Структура и свойства нитроцементованного слоя. Технология нитроцементации. Борирование. Технология борирования. Ионная химико-термическая обработка. Диффузионное насыщение деталей металлами. Многокомпонентное диффузионное насыщение. Перспективы развития ХТО. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DZP 30 ТТHTO 4308 «Теория и технология химико-термической обработки» 2-0-1-7 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: основ технологии химико-термической обработки. Содержание основных разделов: Значение и задачи курса. Классификация методов химико-термической обработки (ХТО). Элементарные процессы при химико-термической обработке. Механизмы диффузии в металлах. Диффузия при химико-термической обработке. Закономерности изменения состава и структуры при ХТО сталей. Цементация. Механизм образования и строение цементованного слоя. Технология цементации стали. Азотирование. Нитроцементация. Структура и свойства нитроцементованного слоя. Технология нитроцементации. Борирование. Технология борирования. Ионная химико-термическая обработка. Диффузионное насыщение деталей металлами. Многокомпонентное диффузионное насыщение. Перспективы развития ХТО. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль ZIM 30 ZPTE 4308 «Защитные покрытия и тугоплавкие эмали» 2-0-1-7 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: общих вопросов теории и практики нанесения всех видов защитно-декоративных покрытий. Содержание основных разделов: Классификация покрытий. Внутренние и внешние покрытия. Выбор технологического процесса нанесения покрытий. Физико-химические свойства поверхности твердого тела. Физико-химические свойства материалов для нанесения покрытий. Газотермическое нанесение покрытий. Вакуумное конденсационное нанесение покрытий. Нанесение покрытий из расплавленного состояния. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 23 | 5/3 | Модуль KZM 30 KZM 4309 «Коррозия и защита металлов» 2-1-0-7 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: принципов коррозионных процессов, разновидностей коррозии металлов. Содержание основных разделов: Химическая коррозия. Теория и механизм электрохимической коррозии. Методы защиты от коррозии. Электрохимическая защита. Коррозионная стойкость конструкционных материалов. Жаростойкие и жаропрочные материалы. Коррозионная стойкость цветных металлов. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль DZP 30 DZP 4309 «Декоративные и защитные покрытия» 2-1-0-7 Пререквизиты: Him 1205 1-0-2-2 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: общих вопросов теории и практики нанесения всех видов защитно-декоративных покрытий. Содержание основных разделов: Классификация покрытий. Физико-химические свойства поверхности твердого тела, материалов для нанесения покрытий. Газотермическое нанесение покрытий. Вакуумное покрытие. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль ZIM 30 EM 4309 «Электронная микроскопия» 2-1-0-7 Пререквизиты: Ren 3217 2-0-1-5 Постреквизиты: - Целью изучения дисциплины является: устройства и принципов работы электронных микроскопов, тории формирования контраста, а так же требований к подготовке образцов и возможностей применения просвечивающей и растровой электронной микроскопии к решению конкретных металловедческих проблем. Содержание основных разделов: Основные понятия геометрической оптики. Движение электронов в электрических и магнитных полях. Абберация электронной оптики. Просвечивающая электронная микроскопия. Растровая электронная микроскопия. Микрорентгеноспектральный анализ. Масс-спеектрометрия. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 24 | 5/3 | Модуль IT 31 ITM 3310 «Информационные технологии в материаловедении» 1-2-0-5 Пререквизиты: Inf 1102 1-0-2-1 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: основ информационной технологии в материаловедении. Содержание основных разделов: Основы принципа построения и структуры САПР. Состав и виды построения САПР. Основные компоненты САПР. Техническое и программное обеспечение САПР. Математическое, информационное и лингвистическое обеспечение. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль ITIP 31 SKI 3310 «Специальный курс по информатике» 1-2-0-5 Пререквизиты: Inf 1102 1-0-2-1 Постреквизиты: PP 4306 1-2-0-7 Целью изучения дисциплины является: расширение и углубление знаний студентов в области информационных технологий, формирование основных навыков, необходимых в дальнейшем для активного использования компьютерной техники в профессиональной деятельности. Основы принципа построения и структуры САПР. Состав и виды построения САПР. Содержание основных разделов: Основные компоненты САПР. Техническое и программное обеспечение САПР. Математическое, информационное и лингвистическое обеспечение. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль KGKIPA 31 KG 3310 «Компьютерная графика» 1-2-0-5 Пререквизиты: NG 1206 1-2-0-1 Постреквизиты: PP 4306 1-2-0-7 Целью изучения дисциплины является: освоение студентами средств автоматизации графических работ для создания конструкторской документации. Конструкторские библиотеки. Содержание основных разделов: Автоматизация оформления конструкторской документации. Общие принципы моделирования. Твердотельное моделирование в КОМПАС ЗD. Создание чертежей в КОМПАС 3D. Система КОМПАС 3D. Системы компьютерной графики, их разновидности, область применения. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |
| 25 | 5/3 | Модуль IT 31 MSIK 3311 «Методы и средства измерения и контроля» 2-0-1-5 Пререквизиты: SMS 2209 1-2-0-3 Постреквизиты: SMIM 3218 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: основ методов и средств измерения и контроля. Содержание основных разделов: Методы и средства для измерения температуры, давления, разрежения, состава газовых и жидкостных систем, уровня влажности и другие. Классификация САР. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль ITIP 31 TIP 3311 «Технологические измерения и приборы» 2-0-1-5 Пререквизиты: Fiz 1204 2-1-1-2 Постреквизиты: TOPM 3304 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: основ технологических измерений и приборов. Содержание основных разделов: Основные средства и системы измерения. Термопары. Методы и средства измерения газовой среды, расходы и количества вещества. Состав газовой смеси. Классификация систем автоматического регулирования. Средства и системы управления литья. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. | Модуль KGKIPA 31 KIPA 3311 «КИП и А» 2-0-1-5 Пререквизиты: SMS 2209 1-2-0-3 Постреквизиты: TOPM 3304 2-1-0-6 Целью изучения дисциплины является: дать знания об основных способах измерения различных параметров технологических процессов и применяемых приборах и системах автоматизации. Содержание основных разделов: Основные сведения об измерениях и измерительных приборах. Методы и средства для измерения температуры. Термометры расширения. Термоэлектрические термометры. Термопары и вторичные приборы для измерения термоэдс. Электрические термометры сопротивления и вторичные приборы. Пирометры изучения. Приборы для измерения давления и разрежения. Методы и средства для измерения состава газовых смесей. Методы и средства для измерения расхода и количества вещества. Методы и средства для измерения влажности. Методы и средства для измерения уровня. Результаты обучения: данной дисциплины студенты должны иметь представление о теоретических основах, знать механизм образования и приобрести практические навыки. |

Зав. кафедрой НТМ ________________ В.Ю. Куликов